Режимы прокалки сварочных электродов общего применения*

| Марка электрода | Температура прокалки, ºС | Время прокалки, час |
| --- | --- | --- |
| ВСЦ-4М | 60 | 1 |
| МР-3 | 170-200 | 1 |
| МР-3М | 140-180 | 0,5 |
| ОЗС-3 | 150-170 | 1 |
| ОЗС-4 | 120-160 | 0,7 |
| ОЗС-4И | 140-180 | 0,5 |
| ОЗС-6 | 150-180 | 1 |
| ОЗС-12 |  | 0,5 |
| ОЗС-12И | 140-180 |  |
| ОЗС-33 | 350-380 | 1 |
| ОМА-2 | 120 |  |
| УОНИ-13/45 | 250-300 |  |
| УОНИ-13/55 |  |  |
| УОНИ-15/55К |  |  |
| УОНИ-13/55ТЖ | 350-400 | 1-2 |
| УОНИ-13/55У | 250-300 | 1 |

* Рекомендации завода-изготовителя сварочных электродов

АО « Спец Электрод» г. Москва

Завод сварочного оборудования                                                                                                                                            		«ТЭН и К»

456313 г. Миасс, Челябинская область Объездная дорога6/6

т/ф: (3513) 54-34-70,54-31-30  www: tenik-miass.ru

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ

для сушки и прокалки сварочных электродов

ПСПЭ20-400.00М

Руководство по эксплуатации

ЭлектроПЕЧЬ

# ПСпЭ20-400.00М

##### Руководство по эксплуатации

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между руководством по эксплуатации и поставляемым изделием не влияющие на условия эксплуатации.

1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электропечь ПСПЭ20-400.00М предназначена для прокалки и сушки сварочных электродов при заданной температуре в стационарных и передвижных условиях с относительной влажностью окружающего воздуха  80%.

Климатическое исполнение УХЛ, категория помещения 4 по ГОСТ 15150-69.

Электропечь может использоваться в любой отрасли народного хозяйства.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики электропечи  приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| Номинальное напряжение переменного однофазного тока, В | 220 |
| --- | --- |
| Номинальная мощность, кВт | 1,4 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Номинальная температура в рабочем пространстве,(С | 400 |
| Предел настройки терморегулятора, (С | 100-450 |
| Время разогрева электропечи до номинальной температуры с полной загрузкой (при температуре окружающей среды до +5(С) , мин, не более | 100 |
| Единовременная загрузка электропечи с равномерным распределением электродов на полках, кг | 20 |
| Размеры рабочего пространства , мм ширина длина высота | 140 550 170 |
| Габаритные размеры , мм ширина (в скобках – с ручкой терморегулятора) длина высота | 220(250) 710 335 |
| Масса изделия, кг, не более | 15 |
| Установочный срок службы, лет, не менее | 5 |
| Электропечь изготавливается согласно ТУ3443-004-1483745-2004 |

ООО ЗСО «ТЭН и К»

456313, г.Миасс, Челябинской обл., Объездная дорога6/6

(наименование предприятия-изготовителя и его адрес)

ТАЛОН  №

на гарантийный ремонт (на техническое обслуживание)

_________________________________________________________

наименование изделия, его тип и заводской номер

Продан(а)  магазином  _____________________________________

наименование и номер

_________________________________________________________

магазина  и  его  адрес

Дата  продажи

Штамп  магазина_________________________

личная подпись продавца

Выполнены работы

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель                                                   Владелец

______________________                         _______________

фамилия, имя, отчество                                          подпись

_________________________________________________________

наименование  предприятия, выполнившего  ремонт

_________________________________________________________

и  его  адрес

М.П.

_________________________________________________________

должность  и  подпись  руководителя  предприятия,

выполнившего  ремонт

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Работы по техническому обслуживанию производите только при отключенной от сети электропечи.

Не допускайте к техническому обслуживанию электропечи лиц, не ознакомленных с настоящим руководством по эксплуатации.

До монтажа храните электропечь в сухом помещении при температуре воздуха

(5-40)(С.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Электропечь   ПСПЭ20-400.00М №_____ соответствует требованиям табл.1 настоящего руководства.

Дата изготовления_____________       Штамп ОТК______________________________

Продан __________________________________________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Дата продажи__________________                             Подпись _____________________

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует нормальную работу электропечи при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения согласно настоящему руководству по эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

Бесплатный ремонт в гарантийный период производится при наличии данного руководства и заполненного продавцом талона на гарантийный  ремонт.

Гарантия не распространяется на случаи механических повреждений, включая вмятины и царапины, неправильной установки изделия, применения изделия не по назначению.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

456313, г.Миасс, Челябинской обл Объездная дорога6/6

#### Тел/факс: (3513) 54-34-70 , 54-31-30,

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Электропечь                                                                   1 шт.;

- Руководство по эксплуатации                                     1 шт.;

- Упаковка                                                                        1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с электропечью допускается только специально обученный персонал, знающий ее конструкцию и правила обслуживания, принцип действия установленной на ней электроаппаратуры  и схему ее питания, а также правила безопасности при эксплуатации электроустановок, работающих под напряжением до 1000 В.

Перед началом работы электропечи необходимо убедиться  в ее исправности, правильном подключении к электросети и контуру заземления.

При нарушении нормальной работы электропечи следует отключить ее от сети и принять меры к устранению неисправностей.

Ремонтные работы можно вести только после снятия напряжения с установки.

Заземляющий проводник сечением не менее фазного должен быть надежно присоединен к заземляющему контакту розетки. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

РАБОТАТЬ С ЭЛЕКТРОПЕЧЬЮ ПРИ НЕНАДЕЖНОМ ЗАЗЕМЛЕНИИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

НЕ  РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИКАСАТЬСЯ К КОРПУСУ ПЕЧИ ВО ВРЕМЯ РЕЖИМА РАБОТЫ  «ПРОКАЛКИ ЭЛЕКТРОДОВ».

5. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПЕЧИ

Электропечь представляет собой нагревательное устройство с автоматическим поддержанием заданной температуры.

Электропечь имеет прямоугольную форму (Рис.1). Основными узлами электропечи являются корпус 1, рабочая камера 2, дверца 3, пульт управления 10 . На боковой  стороне установлена ручка терморегулятора 4 и сигнальные лампы 8  («Сеть», «Нагрев»). Рабочая камера обматывается изоляционным материалом 7 и алюминиевой фольгой. Электроды укладываются в лотки.  На рабочей камере прикреплены трубчатые электронагреватели 9 -1,4кВт. На верхней стенке рабочей  камеры (своде)  установлен патрубок   для дренирования рабочего пространства в камере. Заданная температура в электропечи поддерживается с помощью терморегулятора, термочувствительный баллон которого находится в средней части рабочей камеры (под полкой).

Электрическая схема электропечи приведена на Рис.2.

Рис.2

Схема электрическая принципиальная

L1,2 – Выключатель сетевой КСD3

SK1 – терморегулятор HU-30-M/50-400°C

EK1,2 – блок нагревательный  (ТЭН110B13/0.7 S 220 R=300)

ТермометрТБП-63 поз.7

6.ПОДГОТОВКА ЭЛЕКТРОПЕЧИ К РАБОТЕ

- Установить электропечь горизонтально на место ее постоянной эксплуатации в помещении, не содержащем горючих материалов;

- Выполнить электромонтажные работы в соответствии с правилами и нормами эксплуатации  и монтажа электрооборудования;

- Проверить наличие контура заземления;

- Подключить электропечь к питающей сети;

- Перед началом эксплуатации, а также после длительного перерыва в работе, необходимо провести сушку электропечи.

Для проведения сушки необходимо:

а) Включить электропечь, поднять температуру до 150-200(С и выдержать ее при этой температуре в течении 1,5-2,0 часов при неплотно закрытой двери;

б) Закрыть дверь, нагреть электропечь до номинальной рабочей температуры (400(С), выдержать в течение 1-2часов.

- После сушки электропечь готова к работе;

- Во время сушки желательно обеспечить вентиляцию помещения.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПЕЧИ

- Загрузить электропечь, распределив  электроды равномерно по полке и дну камеры. Общий вес электродов в печи не более 20 кг;

- Закрыть плотно дверь;

- В случае неполной загрузки электропечи, электроды располагать равномерно по объему;

- Загрузку и разгрузку электропечи следует производить без ударов и толчков;

- Температура электропечи при загрузке электродов должна быть не более 100(С;

- SK1Повернуть ручку терморегулятора по часовой стрелке и установить температуру прокалки данной марки электродов;

- Выдержать необходимое время прокалки данной  марки электродов с учетом времени разогрева, указанного в табл.1;

- Осуществить охлаждение электродов с печью до температуры 100-150(С;

- Разгрузить электропечь.

# Text boxes

КОРЕШОК  ТАЛОНА  №

на гарантийный ремонт  ( на  техническое обслуживание )

Изъят  «_____»______________20___г.                  Исполнитель___________________

фамилия, имя, отчество

( линия  отреза )