Режимы прокалки сварочных электродов общего применения*

| Марка электрода | Температура прокалки, ºС | Время прокалки, час |
| --- | --- | --- |
| ВСЦ-4М | 60 | 1 |
| МР-3 | 170-200 | 1 |
| МР-3М | 140-180 | 0,5 |
| ОЗС-3 | 150-170 | 1 |
| ОЗС-4 | 120-160 | 0,7 |
| ОЗС-4И | 140-180 | 0,5 |
| ОЗС-6 | 150-180 | 1 |
| ОЗС-12 |  | 0,5 |
| ОЗС-12И | 140-180 |  |
| ОЗС-33 | 350-380 | 1 |
| ОМА-2 | 120 |  |
| УОНИ-13/45 | 250-300 |  |
| УОНИ-13/55 |  |  |
| УОНИ-15/55К |  |  |
| УОНИ-13/55ТЖ | 350-400 | 1-2 |
| УОНИ-13/55У | 250-300 | 1 |

*Рекомендации завода-изготовителя сварочных электродов АО«СпецЭлектрод» г.Москва

Завод сварочного оборудования                                                                                                                                            		«ТЭН и К»

456313 г. Миасс, Челябинская область, Объездная дорога 6/6

т/ф: (3513) 54-34-70,54-31-30  www: tenik-miass.ru

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ

для сушки и прокалки сварочных электродов

ПСПЭ50-400.00М

Руководство по эксплуатации

ЭлектроПЕЧЬ

# ПСПЭ50-400.00М

##### Руководство по эксплуатации

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между руководством по эксплуатации и поставляемым изделием не влияющие на условия эксплуатации.

1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электропечь ПСПЭ50-400.00М предназначена для сушки и прокалки сварочных электродов при заданной температуре в стационарных условиях с относительной влажностью окружающего воздуха  80%.

Климатическое исполнение УХЛ, категория помещения 4 по ГОСТ 15150-69.

Условное обозначение электропечи ПСПЭ50-400.00М .

Электропечь может использоваться в любой отрасли народного хозяйства.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики электропечи  приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| Номинальное напряжение переменного однофазного тока, В | 220 |
| --- | --- |
| Номинальная мощность, кВт | 2.8 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Максимальная рабочая температура,(С | 400 |
| Время разогрева электропечи до номинальной температуры с полной загрузкой, мин, не более | 90 |
| Единовременная загрузка электропечи с равномерным распределением электродов на полках, кг | 50 |
| Размеры рабочего пространства, мм ширина длина высота | 300 550 200 |
| Габаритные размеры, мм ширина длина высота | 410 705 390 |
| Масса изделия, кг, не более | 40 |
| Установочный срок службы, лет, не менее | 5 |
| Печь изготавливается согласно ТУ3443-004-1483745-2004 |

ООО ЗСО «ТЭНиК»

456313, г.Миасс, Челябинской обл.,Объездная дорога6/6

(наименование предприятия-изготовителя и его адрес)

ТАЛОН  №

на гарантийный ремонт (на техническое обслуживание)

электропечи ПСПЭ50-400.00М заводской №______________

Продан(а)  магазином  _____________________________________

наименование и номер

_________________________________________________________

магазина  и  его  адрес

Дата  продажи

Штамп  магазина_________________________

личная подпись продавца

Выполнены работы

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель                                                   Владелец

______________________                         _______________

фамилия, имя, отчество                                          подпись

_________________________________________________________

наименование  предприятия, выполнившего  ремонт

_________________________________________________________

и  его  адрес

М.П.

_________________________________________________________

должность  и  подпись  руководителя  предприятия,

выполнившего  ремонт

8.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Работы по техническому обслуживанию производите только при отключенной от сети электропечи.

Не допускайте к техническому обслуживанию электропечи лиц, не ознакомленных с настоящим руководством по эксплуатации.

До монтажа храните электропечь в сухом помещении при температуре воздуха

(5-40)(С.

9.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Электропечь  ПСПЭ50-400.00М №________ соответствует  паспортным  данным.

Дата изготовления_____________       Штамп ОТК______________________________

Продана __________________________________________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Дата продажи__________________                             Подпись _____________________

10.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует нормальную работу электропечи при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения согласно настоящему руководству по эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

Бесплатный ремонт в гарантийный период производится при наличии паспорта на изделие и заполненного продавцом талона на гарантийный  ремонт.

Гарантия не распространяется на случаи механических повреждений, включая вмятины и царапины, неправильной установки изделия, применения изделия не по назначению.

Свои пожелания о качестве нашего изделия, улучшении технических характеристик направлять по адресу изготовителя.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:456313, г.Миасс, Челябинской обл.,Объездная дорога6/6,       ООО ЗСО «ТЭНиК»

#### Тел/факс: (3513) 54-31-30, 54-34-70.

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Электропечь  ПСПЭ50-400.00М                                           1 шт.;

- Руководство по эксплуатации                                     1 шт.;

- Упаковочная тара                                                         1 шт.

4.ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с электропечью допускается только специально обученный персонал, знающий ее конструкцию и правила обслуживания, принцип действия установленной на ней электроаппаратуры  и схему ее питания, а также правила безопасности при эксплуатации электроустановок, работающих под напряжением до 1000 В.

Перед началом работы электропечи необходимо убедиться  в ее исправности, правильном подключении к электросети и контуру заземления.

При нарушении нормальной работы электропечи следует отключить ее от сети и принять меры к устранению неисправностей.

Ремонтные работы можно вести только после снятия напряжения с установки.

Заземляющий проводник сечением не менее фазного должен быть надежно присоединен к заземляющему контакту розетки. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

РАБОТАТЬ С ЭЛЕКТРОПЕЧЬЮ ПРИ НЕНАДЕЖНОМ ЗАЗЕМЛЕНИИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ, ПРИ РАБОТЕ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ.

5.УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПЕЧИ

Электропечь представляет собой нагревательное устройство с автоматическим выполнением цикла сушки и прокалки.

Электропечь имеет прямоугольную форму (Рис 1). Основными узлами электропечи являются корпус 1, рабочая камера 2, дверь 3 и блок управления 15. На лицевой стороне имеется панель управления. Рабочая камера обматывается изоляционным материалом 4 и алюминиевой фольгой. В ней установлены две полки 5 с лотками 6, в которые укладываются  прокаливаемые электроды. Рабочая камера нагревается четырьмя трубчатыми электронагревателями 6 (2 сверху и 2 снизу) мощностью по 0,7 кВт  каждый. На верхней стенке рабочей камеры установлен патрубок для дренирования рабочего пространства в камере. Панель управления включает в себя ручку терморегулятора 8и два тумблера управления поз 9 и 10. Заданная температура в электропечи поддерживается с помощью терморегулятора, термочувствительный баллон которого находится под верхней стенкой.

Принципиальная электрическая схема электропечи приведена на Рис. 2.

В процессе приемо-сдаточных испытаний возможно незначительное обгорание покрытия лицевой панели и дверки электропечи.

6.ПОДГОТОВКА ЭЛЕКТРОПЕЧИ К РАБОТЕ

- Установить электропечь горизонтально на место ее постоянной эксплуатации в помещении, не содержащем горючих материалов. Помещение, где устанавливается печь, должно хорошо проветриваться. Для свободного выхода горячих газов необходимо обеспечить расстояние от электропечи до других предметов  не менее 100 мм;

- выполнить электромонтажные работы в соответствии с правилами и нормами эксплуатации  и монтажа электрооборудования;

- проверить наличие контура заземления;

- подключить электропечь к питающей сети;

- перед началом эксплуатации, а также после длительного перерыва в работе, необходимо провести сушку электропечи.

Для проведения сушки необходимо:

- включить электропечь, поднять температуру до 150-200(С и выдержать ее при этой температуре в течение 1,5 часов при неплотно закрытой двери;

- закрыть дверь, нагреть электропечь до номинальной рабочей температуры (400(С), выдержать в течение 1,5 часов.

После сушки электропечь готова к работе;

Во время сушки желательно обеспечить вентиляцию помещения.

7.ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПЕЧИ

- Загрузить электропечь, распределив  электроды равномерно по лоткам. Лотки расположить на полках с зазором между лотками и стенками. Общий вес электродов в печи не более 50 кг;

- закрыть плотно дверь;

- температура электропечи при загрузке электродов должна быть не более 100(С;

- установить терморегулятором температуру прокалки данной марки электродов;

- включить электропечь включением тумблеров поз 9 и 10 рис.1, при этом загорается лампа индикации в тумблере. Во время работы электропечи следует обеспечить вентиляцию помещения;

- осуществить охлаждение электродов с печью до температуры 100-150(С;

- разгрузить электропечь.

# Text boxes

КОРЕШОК  ТАЛОНА  №

на гарантийный ремонт  (на  техническое обслуживание)

Изъят  «_____»______________20___г.                  Исполнитель___________________

фамилия, имя, отчество

( линия  отреза)